Minimalne wymagania dla nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubości 13 – 14 mm,

Nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonana bezpośrednio na

Placu budowy na podbudowie z asfaltobetonu lub kruszywa. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la na obiektach lekkoatletycznych. Składa się z dwóch warstw: podkładu i warstwy użytkowej (SBR/EPDM).

Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli poniżej:

Tabela 1.

| Twardość nawierzchni | ≥ 40 Sh A |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozrywanie | ≥ 0,8 Mpa |
| Wydłużenie w chwili zerwania | ≥ 40 % |

Tabela 2.

| Wytrzymałość na rozdzieranie | ≥ 80 N |
| --- | --- |
| Współczynnik tarcia kinetycznego: |  |
| Podłoże suche | ≥ 0,55 |
| Podłoże mokre | ≥ 0,20 |
| Przyczepność do podłoża: |  |
| Betonowego | ≥ 0,5 Mpa |
| Asfaltowego | ≥ 0,5 Mp |
| Scieralność | ‹ 0,3 mm |
| Odporność na sztuczne starzenie, stopnie skali szarej | 4 |
| Nasiąkliwość wodą | ‹ 4,5 % |
| Odporność na uderzenie, pow. odcisku kulki | ‹ 750 mm² |
| Mrozoodporność wyrażona zmianą masy | ‹ 1 % |
| Odporność na działanie cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy | ‹ 1 % |
| Tłumienie siły | 40% |
| Przepuszczalność dla wody | nieprzepuszczalna |