SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Bieżnie i skocznia

Wałdowo gm. Sępólno Krajeńskie

WYMAGANIA OGÓLNE

KOD CPV 45212220-4

BIEŻNIE I SKOCZNIA

STD 05. 10. 01 NAWIERZCHNIA BIEŻNI Z POLIURETANU

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru nawierzchni bieżni i skoczni z poliuretanu.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu

i realizacji robot, przeznaczona jest dla oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru

robot objętych niniejsza specyfikacja

3. Przedmiot i zakres robot objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robot określonych

w pkt. 1. Szczegółowy zakres robot określa przedmiar robot będący załącznikiem do SIWZ.

4. Określenia podstawowe, definicje.

Nawierzchnia z poliuretanu – nawierzchnia z tworzywa sztucznego

Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie bieżni i skoczni od chodników i ciągów pieszych oraz od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi

materiałami wypełniającymi.

Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami

wypełniającymi.

5. Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot podano w ST B- 00.00.00

„Wymagania ogólne”

6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowią:

· projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn.

zmianami), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot( obligatoryjnie w

przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202. poz.

2072 z późn. zmianami,

· dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia

26. czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr.108 poz. 953 z późn. zmianami),

· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 roku

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881), karty techniczne wyrobów

lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów.

· protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi

protokołami z badań kontrolnych.

· dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót

(zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003

roku Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami)

MATERIAŁY

1. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00„Wymagania ogólne”.

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:

· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny i zgodności ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z ,europejską

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracją zgodności z

uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska, albo oznakowanie znakiem

budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, bądź

uznano za „regionalny wyrób budowlany”;

· termin przydatności do użycia podany na opakowaniu;

· dodatkowe oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji.

2. Rodzaje materiałów

Wg specyfikacji w projekcie budowlanym.

Podstawowe materiały inwestycyjne.

Materiały takie jak : obrzeża, woda, piasek i zaprawy

budowlane cementowo wapienne musza mieć własności techniczne określone przez

producenta lub odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

3. Wariantowe stosowanie materiału

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą

„Prawo Zamówień Publicznych” art. 29 ust 3 – wykonawca ma prawo zastosować każdy inny

„równoważny wyrób”.

4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegółowej);

· są właściwe oznakowane i opakowane;

· spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

· producent dostarczy dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne

stosowanie wyrobów.

5. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin obrzeży.

Zgodnie z dokumentacja techniczna należy stosować następujące materiały:

a) na podsypkę  piaskową pod nawierzchnię

–  z piasku naturalnego spełniającego wymagania  wg PN-B-11113:1996, 1:2002  i wody  odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypełniania spoin między obrzeżami zaprawę cementowo – piaskową 1:2 spełniającą wymagania według punktu 2.3 a),

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wybudowania po

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

SPRZĘT

1. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. Wymagania szczegółowe

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zatwierdzonego przez inspektora

nadzoru.

TRANSPORT

1. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Transport, składowanie materiału:

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą

stateczności.

WYKONANIE ROBÓT

Warunki przystąpienia do robot.

Podłoże

Grunty podłoża powinny być  jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją

projektową.

Koryto pod budowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową

Podbudowa

Wg dokumentacji projektowej

Obramowanie nawierzchni

Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania obramowania nawierzchni z betonowych

Obrzeży betonowych 8x30 cm według BN-80/6775-03/04.

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa łamanego zgodnie z dokumentacją projektową  grubości 10+5 cm. Podbudowa  powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej poliuretanowej boiska

Proponuje się płytę boiska z nawierzchnią syntetyczną poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej dla wody z kruszywa kamiennego.

Linie torów malowane specjalistyczną farbą poliuretanową.

Nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody .

Nawierzchnia musi posiadać parametry nie gorsze niż:

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania

1. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) > 0,60

2. Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) 65 + 5

3. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) > 100

4. Ścieralność (mm) < 0,09

5. Twardość wg metody Shore'a.A (Sh.A) 55 + 10

6. Przyczepność do podkładu (MPa)

7. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym     > 0,35

- w stanie mokrym    > 0,30

8. Odporność na uderzenie

- powierzchnia odcisku kulki (mm2)

- stan powierzchni po badaniu  550 + 25 bez zmian

9. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych

oceniona:

- przyrostem masy (%)

- zmianą wyglądu zewnętrznego  < 0,65 bez zmian

10. Wygląd zewnętrzny nawierzchni.  Nawierzchnia o jednorodnejstrukturze i barwie,

11. Mrozoodporność oceniona

- przyrostem masy (%)

- zmianą wyglądu zewnętrznego  < 0,8 bez zmian

12. Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona

zmianą barwy po naświetleniu, nr skali szarej (bez zmian)

Nawierzchnia musi posiadać:

– ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB

– atest higieniczny PZH

– aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych

M – 00.00.00. - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa  jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów a., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Parametry:

Wodoprzepuszczalność DIN 18035/6 cm/sec 0.06

Odporność na kolce DIN 18235/6 Klasa 1

Palność DIN 51960 Klasa 1 niepalność

Względna odporność na ścieranie DIN 18035/6 27

Wytrzymałość na rozciąganie w

N/mm2

Wydłużenie przy zerwaniu

%

Moduł E N/mm2

Klimat łączony (wysoka temp.,

wilgotność, UV) DIN 53387

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i

poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże

powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie może być

zaolejone ( plamy należy usunąć).

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać

odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Te same wymagania stosuje się do podkładu elastycznego ET.

Impregnacja podłoża

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do

tego celu używa się:

– przy podbudowie betonowej - CONIPUR-u 74

Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem.

Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

– podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej

3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu

z kolcami powinna wynosi min. 13 mm

• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor

• Powstałe łączenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie

• Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom

określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la.)

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:

• Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma

opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych

• Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6

(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość

producentów system  opiera się na tej normie

• Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna

ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

• Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia odnosi się do technologii

opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni

Odległości pomiędzy mierzonymi punktami w mb Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm

1. 0,1 2

2. 1,0 3

3. 4,0 8

4. 10,0 15

5. 15,0 20

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,

ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm)

utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca

powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodność z norm DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych

Wykonanie podbudowy tłuczniowej

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową

powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN- B11112(8)

– tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm

– kliniec od 20 mm do 31,5 mm

– kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm

Uwagi ogólne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają

charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.

UWAGI!

– wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania

– projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami,

w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz.690)

– projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać

właściwości techniczno – użytkowe wykładziny

– wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów

higienicznych, wymogów p. poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm

Zamawiana jest podbudowa przepuszczalna dla wody pod nawierzchnię poliuretanową o grubości

ok 15 mm:

– warstwa nośna - kruszywo - gr 80 mm,

– tłuczeń kamienny łamany – gr. 20 cm,

– podsypka – piasek kopany 10 cm,

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy

PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113;1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - piasek

PN-EN-197-1 Cement. Skład, wymagania cementu powszechnego użytku.

PN-B-32250;1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.

BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni.

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne

obowiązujące normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjętym

przez polskie

Sporządził:

Stefan Dropinski